Dusting Mop

Velcro

Réf : CM-DMV40 – CM-DMV55

Tracciabilità di tutte le nostre fibre:

- Strisce colorate e numerate (fino a 64 possibilità)

- Identificazione in serie di lotti (data di produzione - anno, mese)
- Su richiesta stampa
- Chip RFID

# Text boxes

Scheda tecnica

Uso e risorse:

Uso asciutto e umido per una spolverata ecologica ed economica

- Si adatta a tutti i tipi di pavimenti.

- Pre-impregnato per un'efficace pulizia del pavimento.

- Velcro ad alta densità e trama rinforzata per un'eccellente resistenza al lavaggio della biancheria (fino a 1000 lavaggi)

- 6 schede colori / numeri codificati che offrono 64 possibilità di identificare le diverse aree utente.

Istruzioni per l'utente:

Asciutto o leggermente umido per spolverare - Pre impregnato per la pulizia:

Per spolverare pareti e soffitti, utilizzare una maniglia telescopica.

Per spolverare sotto i mobili, utilizzare una base piatta.

Importante !! Non usarlo con prodotti clorurati.
Non usarlo bagnato.

Istruzioni di lavaggio

Lavare in lavatrice fino a 90 ° C

(temperatura consigliata = 60 ° C cf test C.T.I.P.)

Senza ammorbidente / senza candeggina
Resistenza fino a 1000 lavaggi (in uso reale

condizioni e secondo il protocollo di lavaggio della biancheria ref: PLM)

Confezione :
CM-DMV40: 5 unità per sacchetto, cartone da 50 unità
CM-DMV55: 5 unità per sacchetto, cartone da 50 unità

caratteristiche tecniche

Di prodotto:

Taglia :
- 14 x 48 cm (CM-DMV40)

- 14 x 65 cm (CM-DMV55) Colore: Vert

Peso: 48 cm: 105 grammi / 68 cm: 142 grammi

Di tessuto in microfibra:

Composizione: 100% poliestere

Peso per mq: 840gr / m²

Spessore: 5,1 mm

Di Mop indietro:

Composizione: velcro ad alta densità