Netty Self protected

Ref : 0472- 0473- 0476- 0474

# Text boxes

Scheda tecnica

Caratteristiche speciali:

Pulendo e pulendo tutti i tipi di superfici anche quelle delicate

- Finestre, specchi e vetro

- Inox, smalto, legno, hi-fi, TV

Tessuto non tessuto auto-protetto grazie al trattamento anti batterico con ioni d'argento iniettati durante il processo di produzione prima della morte.

Risultati comprovati da laboratori indipendenti.

- Pulizia ad alta efficienza (microfibra) senza alcun segno

- Nessun pilling

- Resiste alla deformazione e allo strappo e agli agenti chimici (compresi gli agenti clorurati)

- Facile da risciacquare

Consente l'impostazione di H.A.C.C.P. metodo

Come usare

- Da usare asciutto o umido (con spray) pre-impregnato: 1 litro = 15 salviette
Secco: spolverare
Umido: pulizia

Istruzioni di lavaggio:

- Lavaggio della lavatrice fino a 90 ° C (temperatura consigliata = 60 ° c)
- Nessun ammorbidente

Tracciabilità

· Utilizzare un sistema con codice colore per evitare la contaminazione incrociata

Caratteristiche tecniche

Prodotto :

Dimensioni: 40 x 40 cm

Colori: Bleu jaune rose vert

Peso: 28 grammi

Microfibra tessile:

Componenti: microfilamenti 100% microfibra poliestere 60% / poliammide 40%

Spessore: 0,45 mm

Peso / mq: 160 grammi / m²

Punto di rottura: 350 N / 5 cm

Punto di fusione: 220 ° C

Temperatura di infiammazione automatica:> 400 ° C (DIN53 736)
Décitex: 0,2 decitex
Edizione 01
Assorbimento maxi capacità: 400% (per unità di peso))