La Piacentina S.p.A

## Viale J.F.Kennedy, 2O

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. 0375/833124

Fax 0375/833141 – 780052

CCIAA MN 149480 Iscr.Trib.MN reg.soc. 8891 Vol. 9641

C.F./P.IVA (IT)01275110201 Cap.Soc. L. 1.225.500 i.v.

###### Scheda tecnica prodotto

SCHEDA TECNICA TAMPONI SAPONATI AL PROFUMO DI LIMONE

- ANALISI CHIMICA % FILO DIAM. 3,10/% CHEMICAL ANALYSIS WIRE DIAM. 3,10

% C MN SI P S CR NI CU FE

MIN 0.050 0.600 0.050 0.001 0.001 0.001 98

MAX 0140 1.200 0.200 0.035 0.035 0.110 0.110 0.090 99.2

******************************************************************************************************************

ANALISI SAPONE/SOAP ANALYSIS*

* scheda tecnica sapone utilizzato per la produzione dei tamponi saponati/ technical data for soap used in the soap pads

production.

% KG..

- OLEINE DI COCCO/coconut olein: 28,77 252,50

- SODA CAUSTICA LIQUIDA AL 30%/liquid caustic sodium: 18,56 162,90

- CARBONATO DI POTASSIO/potassium carbonate: 05,70 50,00

- SODIO CARBONATO SOLVAY “LEGGERO”/light sodium carbonate 02,84 25,00

- PROFUMO SAPONE AL LIMONE/lemon soap perfume: 0,090 0,800

- COLORE/colour GIALLO 0.030 0,250

- ACQUA/water 44.01 386.2

-TOTALE 100% 877.65

- ANTIOSSIDANTE/ANTI OXIDANT : ASSENTE - ABSENT

PH IN SOLUZIONE 1% 11

***********************************************************************************************************************

- STATO FISICO/PHYSICAL STATE:

Forma/Form: rettangolare/rectangular

Misure: mm 60x65

Spessore: mm 10 max

Sapone/Soap: colore giallo profumato al limone / yellow colour lemon scented

Peso/Weight: gr. 9.5 cad. peso secco (+/-7%): gr. 6.5 lana di acciaio (+/- 7%) + gr. 3 sapone (+/- 7%)/

gr. 9.5 each dry weight (+/- 7%): gr. 6.5 steel wool (+/- 7%) + gr. 3 soap (+/- 7%);

- DESCRIZIONE E IMBALLO/DESCRIPTION AND PACKAGING

Tamponi saponati Art.: Tamponi saponati sfusi, x4, x6, x7, x8, x10, x12 pz.

Steel wool soap pads Art.: Soap pads in bulk, x4, x6, x7, x8, x10, x12 pcs..

Ultima revisione / Last revision: 2008/12/01

MATERIALE NON SOGGETTO E/O ASSOGGETTABILE A NORMATIVE REACH /

GOODS NOT SUBJECT TO REACH REGULATION.

ESENTE DA RADIOTTIVITA’