La Piacentina S.p.A

## Viale J.F.Kennedy, 2O

46019 Viadana (MN) Italy

Tel. 0375/833124

Fax 0375/833141 – 780052

CCIAA MN 149480 Iscr.Trib.MN reg.soc. 8891 Vol. 9641

C.F./P.IVA (IT)01275110201 Cap.Soc. L. 1.225.500 i.v.

ART. 4030 CEROTTI PATCH REPELLENTI ZANZARE CONF. 40 PZ

MICROCAPSULE OF GELATINE (GELATIN) CONTAINIG:

PARFUM

CYMBOPOGON NARDUS	50%

PELARGONIUM GRAVEOLENS	25%

EUCALIPTUS GLOBULUS		25%

Adhesive:

Acrylic

Support:

Polyethylene

weight:								65g/m2 (+/-5%)

Thickness:							70 micron (+/-10)